техническая информация

OSMO COLOR Hartwachs – ol High Solid  для полов

Масло с твердым воском: 3032 – шелковисто-матовое и 3062 – матовое

Специальное покрытие для  древесины

во внутренних помещениях –  бесцветное

Описание продукта.

OSMO Масло с твердым воском – профессиональное, бесцветное шелковисто-матовое (3032) или матовое (3062) покрытие для всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски и ОСП-плит) в соответствии со стандартами DIN 18356. Отлично подходит для полов из пробки и благодаря способности масла хорошо впитываться, так же хорошо подходит для неглазурованной плитки.

Обработанная маслом с твердым воском поверхность легка в уходе, характеризуется особой прочностью и износостойкостью. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами. Пятна с обработанной поверхности удаляются легко и бесследно. Для реставрации отдельных участков, подверженных сильной нагрузке, или поврежденной поверхности достаточно очистить поверхность и нанести новый слой масла. При этом не возникает видимых мест наложения слоев масла друг на друга. При этом не нужна шлифовка  и покраска всей поверхности!

Отлично зарекомендовало себя OSMO Масло с твердым воском для  покрытия деревянной мебели (особенно столешниц) и других деревянных поверхностей, подверженных высоким нагрузкам и используемых для внутренних работ.

OSMO Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска.  Оно оставляет поры древесины открытыми, не трескается,  не отслаивается и не шелушится. Поэтому оно отлично подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью (кухня, ванная комната).

Поверхность, обработанная маслом с твердым воском, устойчива к вину, пиву, коле, кофе, чаю, сокам, молоку, воде и т.п. в соответствии со стандартом DIN 68861-1C.

OSMO Масло с твердым воском превосходит  по своей износостойкости обычные паркетные лаки.

OSMO Масло с твердым воском чрезвычайно легко наносится.  Достаточно двух тонких слоев (нет необходимости в грунтовке, промежуточная шлифовка по желанию). Масло имеет  густую консистенцию и поэтому легко наносится. Масло подчеркивает структуру и текстуру древесины. Степень блеска шелковисто-матового (3032) и матового масла (3062) может быть увеличена  полированием.

Пол, обработанный OSMO Масло с твердым воском, с годами станет еще красивее.

Основа – натуральное масло

OSMO Масло с твердым воском создано на основе натуральных растительных масел и воска. Натуральные масла и воск  глубоко проникают в древесину. Они  сохраняют ее здоровой и эластичной, не дают ей высыхать.  Дерево может дышать. Влажность может уменьшаться. Набухание и усыхание уменьшаются.

Здоровье и внешняя среда

OSMO Масло с твердым воском не содержит биоцидных материалов и консервантов. Высохшая краска не опасна для человека, животного и растений.

Области применения

Деревянные полы и  поверхность мебели (для внутренних работ). Прекрасно подходит для всех пород древесины, пробки, ОСП-плит и неглазурованной плитки.

Для таких пород древесины, как венге, меранти, мербау, ятоба и т.п., предпочтительно использовать OSMO Масло с воском для твердых пород древесины KLARWACHS (сначала попробовать на небольшом участке поверхности).

Цветовые тона

3032 – бесцветное, шелковисто-матовое

3062 – бесцветное, матовое

3040 -- масло с твердым воском  -- белая грунтовка (см.  Hartwachs – ol Weissgrund)

Количество слоев: 2 (без грунтовки).

Ремонтные работы: достаточно, как правило, одного слоя.

Коррозия

В местности с высокой влажностью рекомендуется применение оцинкованных, не ржавых гвоздей и болтов.

Подготовка

Поверхность дерева (или пробки) должна быть чистой, сухой (макс. 20% влажности). Не наносить на мерзлую поверхность! Небольшие трещины и дырочки на деревянной поверхности необходимо выровнять ОСМО шпатлевкой по дереву HOLZPASTE.

Старые открыто-пористые краски достаточно просто очистить от грязи и пыли. Старые лако-красочные покрытия удалить (при помощи ОСМО средства для удаления старой краски ABBEIZER, биологически расщепляющимся, или сошлифовать). Поверхность по необходимости отшлифовать мелкозернистой шкуркой (зерно не крупнее, чем 150), тщательно удалить пыль.

Для пород древесины, подверженных поражению синевой, в помещениях с повышенной влажностью (например, сосна) мы рекомендуем со всех сторон сначала обработать древесину нашей  не содержащей биоцидов пропиткой на основе воска для древесины с водоотталкивающим эффектом HOLZPROTEKTOR. После чего в течение недели наносится ОСМО масло с твердым воском Hartwachs – ol.

Обработка

1. деревянные полы

Кистью с натуральным ворсом или щеткой с густой щетиной.

OSMO масло с твердым воском  готово к применению, не разводить. Хорошо перемешать. Кисть легко окунуть и тонким слоем  нанести краску в направлении текстуры древесины. Окрашивать равномерно. Оставить сохнуть на 8-10 часов при хорошей вентиляции. При  нанесении  масла полировальной машиной учитывайте инструкцию от производителя. Дальнейшая обработка пола не требуется. По желанию поверхность после полного высыхания может быть отполирована полировальной  машиной или полотером (для небольших участков достаточно полировальной  подушечки ОСМО). Если необходимо добиться сильного блеска,  то поверхность надо натереть, используя специальное средство  для ухода и  очистки  WACHSPELEGE und REINIGUNSMITTEL.

Примечание: для обработки твердой темной древесины, такой как меранти, мербау, венге, рекомендуется нанесение масла с воском для твердых пород древесины OSMO KLARWACHS. Для цветной обработки полов (особенно привлекательно смотрится на полах из ОСП-плит) мы рекомендуем в качестве первого слоя использовать масло с  твердым воском Hartwachs – ol и краску на основе масел и воска  непрозрачную DECKORWACHS DECKEND, предварительно смешав их в соотношении 10:1. После высыхания  нанести поверх первого слоя два слоя масла с  твердым воском OSMO HARTWACHSOL (как указано выше).

1.	пробковые  полы

Учитывая высокую способность данного материала к адсорбции, а также его высокую эластичность, ОСМО рекомендует следующую технологию обработки.

Первый слой нанести двусторонним шпателем и распределить равномерным тонким

слоем. Удалить излишки состава.  Оставить высыхать не менее, чем на  24 часа (по возможности на более длительный срок) в хорошо проветриваемом помещении. Второй слой нанести валиком с  коротким ворсом. Равномерно тонким слоем распределить  масло по поверхности. Излишки сразу удалить специальной салфеткой, которая не оставляет волокон. Оставить высыхать минимум  на 24 часа.  Небольшие поверхности могут быть  обработаны  кистью ОСМО.

По возможности, перед укладкой пробковых полов обработайте каждую пластину. Таким образом вы избежите  наложения слоев масла по краям пластин, что замедляет процесс высыхания. Обработав пробковые полы маслом с твердым воском Hartwachs – ol, вы получите чрезвычайно прочные, эластичные и долговечные покрытия, которые в течение последующих 2-3 недель станут еще прочнее. Нанесенное вышеуказанным способом ОСМО масло с твердым воском – идеальное покрытие для  пробковых полов. Для цветной обработки полов из пробки в качестве первого слоя мы рекомендуем использовать масло с твердым воском OSMO HARTWACHSOL  и  краску на основе масел и воска непрозрачную DECKORWACHS DECKEND, предварительно смешав их в соотношении 10:1. После высыхания нанести  поверх первого слоя два слоя масла с твердым воском OSMO HARTWACHSOL.

Совместимость:

Может наноситься на OSMO краску на основе масел и воска, масло с твердым воском — белую грунтовку, на масло с воском для твердых пород древесины, на  пропитку для древесины с водоотталкивающим эффектом и на  прозрачную глазурь.

Объемы: 0,375л,   0,75л,   2,5л,  10л,  25л.

Расход: 1л на 12 кв.м  в два слоя, 1л на 20 кв.м в один слой

Хранение:

более 5 лет, если хранить сухой и хорошо закупоренной. Если из-за мороза станет густой, перед употреблением оставить на 24-36 часов при комнатной температуре.

Советы по безопасности

Не работать вблизи открытого огня. Следить за хорошей вентиляцией. При попадании в глаза сразу же промыть чистой водой.