Техническая информация

OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR 4006    бесцветный

WACHS-IMPRAGNIERUNG для внешних и внутренних работ

Предупреждающе защищает от  грибков и плесени –

сильные водоотталкивающие свойства,  без органических биоцидов!

Описание продукта.

OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR 4006    бесцветный – новый вид деревозащитного воска на основе натурального масла и воска, который изготовлен без  добавления органических  биоцидных  биологически активных веществ, и поэтому  не представляет никакой опасности для здоровья. Он предупредительно защищает – в соответствии с европейской нормой EN152 – против плесневых  грибков и разрушающих краску грибков. Кроме  того, он имеет сильные водоотталкивающие свойства. OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR 4006    бесцветный – это продукт дальнейшей разработки нашей испытанной краски KLARWACHS 1101. Он бесцветный и  матово-блестящий. OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR 4006  жидкий, и потому может быть нанесен методом окунания. Он должен быть нанесен, по возможности, со всех сторон и требуется нанести на него в течение 1 недели завершающую покраску, для чего во внутренних помещениях  особенно хорошо подходят наши OSMO COLOR DEKORWACHS, а также OSMO COLOR HOLZ-DECKFARBE.  Этот единственный в своем роде продукт предоставляет идеальную возможность по  предохранению древесины во внутренних помещениях, а также снаружи от поражения плесенью, например, полов и обшивки стен из древесины, поддающейся поражению  плесенью (сосны), в помещениях и местности с высокой влажностью воздуха и  высокими температурами, которые особенно способствуют развитию подобных пороков древесины.

Основа – натуральное масло

OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR 4006 разработан на основе натуральных растительных масел и воска. Натуральные масла и воск  глубоко проникают в древесину. Они  сохраняют ее здоровой и эластичной, не дают ей высыхать.  Дерево может дышать. Влажность может уменьшаться. Набухание и усыхание уменьшаются.

Здоровье и внешняя среда

OSMO Масло с твердым воском не содержит биоцидных материалов и консервантов. Высохшая краска не опасна для человека, животного и растений.

Области применения

Все виды древесины во внутренних помещениях, особенно полы из восприимчивых к плесени сортов древесины (например, сосна), оконные рамы, дерево в ванной комнате и т.д. Древесина снаружи, где желательна абсолютно экологическая, не содержащая биоцидов защита дерева, например, для детских игрушек, песочниц.

Цветовые тона

4006 – бесцветный

Количество слоев: 1.

Коррозия

В местности с высокой влажностью рекомендуется применение оцинкованных, не ржавых гвоздей и болтов.

Подготовка

Поверхность дерева  должна быть чистой, сухой, очищенной от старых красок и глазурей. Не наносить на мерзлую поверхность!

Обработка

Кистью или методом окунания. OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR готов к применению, не разбавлять. Хорошо перемешать. Нанести краску интенсивным слоем, по возможности, со всех сторон на сухую, чистую, не замерзшую древесину. Оставить на 24 часа сохнуть при хорошей вентиляции. Затем нанести окончательный слой.  Метод окунания: окунуть на 2 минуты. Перед нанесением  окончательного слоя дать просохнуть в течение 36 часов.

Время просушки: 24 ч при окраске кистью, 36 ч при методе окунания.

Совместимость:

OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR совместим со всеми применяемыми сортами клееной древесины и оконной замазки (кроме силиконосодержащих продуктов). Может прекрасно применяться до OSMO COLOR DECORWACHS бесцветной и прозрачной, DECORWACHS DECKEND, HOLZDECKFARBE, KLARLASUR, GARD-BRAUN и LANDHAUS-FARBE. При поверхностном применении до OSMO COLOR EINMAL-LASUR могут образовываться, из-за экстремально высокого  содержания  твердых частиц в этой глазури, наплывы. Не применять под водорастворимые краски на основе акрила.

Дальнейшая обработка дерева

OSMO COLOR HOLZ-PROTEKTOR не является окончательной обработкой. В течение недели должна быть нанесена окончательная покраска.

Объемы:    0,75л,   2,5л,   25л,   200л.

Расход: 120-160 мл на 1 кв.м , время окунания – 2 минуты.

Хранение:

более 5 лет, если хранить сухим и хорошо закупоренным.

Советы по безопасности

Не работать вблизи открытого огня. Следить за хорошей вентиляцией. При попадании в глаза сразу же промыть чистой водой.