OSMO  COLOR

OSMO Hartwachsoel farblos

ОСМО Масло с твердым воском для деревянных и пробковых полов

3032 бесцветный

Для внутренних работ. Шелковисто-матовое.

На основе натуральных масел и воска. Оставляет поры древесины открытыми. Не шелушится, не трескается, не отслаивается.

Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Достаточно двух слоев, не требует грунтовки!

Расход: 0,75 л на 9 кв.м. в два слоя.

Не содержит биоцидов и консервантов.

Высохшие краски безвредны для людей, животных и растений.

В соответствии с DIN 53 160 устойчивы к слюне и поту.

Безопасны для детских игрушек по EN 71.

Рекомендуется так же для влажных помещений, таких как кухня и ванная.

Состав: 50-60 % твердых частиц

Основа: подсолнечное, льняное, соевое и осотовое масло, карнаубовый и канделлиловый воск.

Присадки: Sikkative, не содержащие свинца (сушилки), водоотталкивающие присадки.

40-50 % жидких частиц. В качестве растворителя содержит дезароматизированный уайт-спирит, свободный от бензола в соответствии с требованиями по чистоте Германского лекарственного справочника  DAB 10.

Срок хранения: более 5 лет, морозоустойчив.