ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА И ДЕФОРМАЦИЯ ПАРКЕТА

Важно помнить, что дерево - это природный материал, на который воздействуют температура и влажность помещения. О дереве говорят, что оно “дышит”, так как под влиянием микроклиматических условий и в зависимости от индивидуальных особенностей в древесине происходят непрерывные изменения, она постоянно стремится прийти в равновесие с окружающей средой. При относительно высокой окружающей влажности дерево вбирает влагу в себя и несколько увеличивается в размере. И наоборот, при небольшой относительной влажности (например, во время отопительного периода зимой) дерево теряет влажность и паркетные планки несколько уменьшаются в размере. Так, например, при относительной влажности воздуха 50% и температуре +20 °С равновесная влажность древесины составит около 10%, при влажности воздуха 25% и температуре +25 °С влажность древесины составит около 6%.

Зависимость равновесной влажности древесины (в %) от температуры и относительной влажности в помещении.

| Относительная влажность воздуха (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90% | 25 | 24,5 | 24 | 23,6 | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 22,2 |
| 80% | 17,5 | 17,1 | 16,7 | 16,3 | 16 | 15,9 | 15,6 | 15,3 |
| 70% | 14,1 | 14 | 13,9 | 13,7 | 13,6 | 13,5 | 13,3 | 13,2 |
| 60% | 11,7 | 11,6 | 11,5 | 11,4 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11 |
| 50% | 10,1 | 10,0 | 9,90 | 9,80 | 9,70 | 9,60 | 9,50 | 9,4 |
| 40% | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,40 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | 8,0 |
| 30% | 7 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| 20% | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5 |
| 10% | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 |
| 0 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 270 |

Серым цветом выделена оптимальная равновесная влажность для паркетных планок.

Скорость изменения влажности древесины зависит от породы. Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука - за 12 суток. Древесина является анизотропным материалом, то есть ее свойства в различных направлениях не одинаковы. Это полностью проявляется и при деформации древесины. В продольном направлении древесная планка изменяет свой размер в 10 раз меньше, чем в поперечном.

Для практических целей можно пользоваться следующим ориентировочным соотношением: при изменении влажности паркетных планок на 1% их ширина изменяется примерно на 0,25% (Для планки шириной 60 мм деформация составляет 0,15 мм на 1% изменения влажности древесины). Величина реальной деформации паркетных планок при переходе от зимнего к летнему периоду может быть весьма значительной. Так при изменении относительной влажности воздуха от 20-25%(зима, помещение с центральным отоплением и без дополнительного увлажнения) до 55-60% (лето, осень) при температуре +20 °С равновесная влажность древесины изменяется на 5%.

Средняя влажность воздуха на улице и в квартире (по данным Гидрометцентра РФ за 2001 год)

| Месяц | Температура на улице, °С | Температура в квартире, °С | Влажность в % На улице | Влажность в % В квартире |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | -10 | 23 | 86 | 22 |
| Февраль | -9 | 23 | 78 | 21 |
| Март | -4 | 21 | 63 | 25 |
| Апрель | +4 | 20 | 52 | 30 |
| Май | +12 | 19 | 63 | 45 |
| Июнь | +18 | 22 | 56 | 55 |
| Июль | +21 | 24 | 54 | 55 |
| Август | +18 | 24 | 52 | 50 |
| Сентябрь | +10 | 20 | 59 | 49 |
| Октябрь | +4 | 19 | 75 | 38 |
| Ноябрь | -2 | 22 | 91 | 25 |
| Декабрь | -8 | 22 | 82 | 22 |

Итак, во время зимнего отопительного сезона, когда воздух в помещениях чрезмерно пересыхает, швы между паркетными планками расходятся и в полу могут появиться щели. Для того чтобы избежать появления щелей, необходимо поддерживать правильную влажность воздуха, что благотворно скажется не только на состоянии Вашего паркета, но, прежде всего, на Вашем здоровье и здоровье Ваших близких, особенно детей.

Оптимальные параметры микроклимата в помещениях: температура около + 20°С, относительная влажность воздуха от 45 до 65 %. Для повышения влажности воздуха в квартире существуют специальные приборы - увлажнители воздуха.

Таблица 2 – Специальные характеристики дерева

|  | Твердость древесины (коэффициент Бринеля) | Средняя плотность при нормальной влажности кг/м2 | Средний процент расширения и сжатия, при изменении содержания влажности на 1% | Скорость поглощения влаги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуб | твердая (3,7 – 3,9) | 690 | 0.22 | низкая* |
| Бук | твердая (3,8) | 720 | 0.31 | высокая* |
| Европейский клен | средняя | 620 | 0.25 | средняя |
| Канадский клен | твердая (до 4,8) | 710 | 0.23 | средняя |
| Ясень | твердая (4,0 – 4,1) | 690 | 0.27 | средняя |
| Береза | средняя | 650 | 0.25 | средняя |
| Акация | очень твердая | 770 | 0.30 | низкая |
| Груша | твердая | 740 | 0.24 | очень низкая |
| Вишня | твердая (3,0 – 3,3) | 610 | 0.23 | средняя |
| Орех | твердая (до 5,0) | 680 | 0.24 | низкая |
| Дусия | очень твердая (4,0) | 830 | 0.18 | очень низкая |
| Мербау | очень твердая (4,1) | 840 | 0.21 | очень низкая |
| Ель | мягкая | 430 | 0.24 | средняя |
| Лиственница | средняя | 590 | 0.22 | средняя |

·	Изменение равновесной влажности древесины на 2% (с 9% до 11%) для дуба произойдет за 40 суток, а для бука – за 12 суток.