OSMO  COLOR OSMO Weissgrund

ОСМО Белая восковая грунтовка.

Профессиональная белая восковая грунтовка для всех поверхностей, которые Вы планируете окрасить бесцветным декоративным воском для пола (Hаrtwachsoel farblos) и которые должны иметь белесый тон. Так же хорошо подходит для полов из дерева, пробки и клееной струганной древесины.

ОСМО Колор восковая белая грунтовка имеет такие же характеристики, как и ОСМО Колор декоративный воск для пола.

Воск отлично подходит для деревянных поверхностей, не трескается, не отслаивается и не шелушится. Устойчив к воде и загрязнению. Устойчив к вину, пиву, коле, кофе, чаю, фруктовому соку, молоку и воде  в соответствии со стандартом DIN 68861-1C.

Воск очень легко наносится и создает светлый, приятный, слегка белесый оттенок на поверхности. Он подходит для любой породы дерева (желательно нанести пробный слой воска на небольшой участок поверхности).

Состав: на основе натуральных растительных масел и воска: подсолнечное масло, соевое масло, масло чертополоха, воск карнауба и канделлила, парафин, белый пигмент диоксида титана (разрешено для сектора продуктов питания), сушка, водоотталкивающий компонент. Летучие составляющие: пробный бензин без запаха (не содержит бензола – соответствует требованию очистки Европейской Медицинской Книге).

Для покрытия поверхности древесины в другой тон мы рекомендуем Вам декоративный воск для стен и потолков прозрачный и покрывающий (OSMO Color Dekorwachs transparent und deckend).

Условия хранения: 5 лет и более при условии хранения в сухом помещении в плотно закрытых банках. В случае, если под воздействием низких температур воск загустел, его необходимо перед использованием выдержать в течение 24 – 36 часов при комнатной температуре.

ОСМО Колор декоративная восковая грунтовка уже готова к нанесению, не разбавлять, перед использованием хорошо перемешать.

Наносить тонким равномерным слоем на сухую, чистую поверхность при помощи плотной кисти (ОСМО Колор кисти) или не оставляющей ворса тряпочки. Поверхность из пробки предварительно зашпаклевать тонким слоем лаковой шпаклевки, так как ОСМО Колор декоративная восковая основа сразу же впитается в пористую поверхность. Оставить сохнуть приблизительно на 12 часов в хорошо проветриваемом помещении.

Если желательна большая степень белизны, то после высыхания первого слоя можно нанести следующий слой. В качестве завершающего покрытия наносятся 1-2 слоя бесцветного ОСМО Колор воска для пола (OSMO Color Hаrtwachsoel). Это существенно повысит срок службы покрытия и сделает поверхность еще более стойкой к различным воздействиям.

Время высыхания: приблизительно 12 часов.

Очистка инструмента: при помощи ОСМО средства для чистки кистей (OSMO Color Pinselreiniger), не содержащего бензол, либо терпентинной соли (скипидарной соли).  	Расход: 0,375 л – на 7,5 кв.м (в один слой) на 4,5 кв.м (в два слоя)